Załącznik nr 2b do Umowy

GUZY OSTRZEGAWCZE TYP – TPU/SD

- wypustki ostrzegawcze wykonane z poliuretanu, które po przymocowaniu do podłoża stają się polami ostrzegawczymi lub polami uwagi, ułatwiającymi poruszanie się osobom niewidomym w nieznanym otoczeniu.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- klasa trudnopalności Bfl-s1,

- klasa antypoślizgowości R11

- dobra odporność na ścieranie,

- doskonała odporność na warunki atmosferyczne, ozon, światło słoneczne i utlenianie,

- odporność na alkohole, zasady i kwasy,

- bardzo dobra trwałość koloru.

- spełnia podstawowe wymagania normy ISO/DIS 23599 oraz ISO21542

- podklejenie za pomocą taśmy akrylowej VHB 5925

Materiał: wysokogatunkowy poliuretan

Wykończenie: wykończenie powierzchni matowe, zaokrąglone krawędzie

Rozmiar:

wg. katalogu:

- średnica 30 mm

- wysokość 3,3 mm (+ 0,6mm podklejenie)

Wykonanie:

- samoprzylepne

- przekrój półkolisty, promień R42