Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

nr BIOLAB/FEWM.01.02-02/2024/2.13

Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów

Opakowania:

- Korek gumowy do butelki infuzyjnej – 21.000 szt.

- zapewnia szczelne zamknięcie butelki infuzyjnej o szyjce ROPP 28

- kompatybilny z igłą do podawania roztworów farmaceutycznych

- kompatybilny z nakrętkami aluminiowymi (z otworem centralnym, przeznaczonymi do butelek z gwintem ROPP 28) o grubości blachy nie większej niż 0,30 mm; średnicy wewnętrznej nie większej niż 27,5 mm; wysokości nie większej niż 14,0 mm; wysokości gwintu 3,5 mm oraz średnicy otworu 12 ± 0,2 mm

- zawiera w składzie kauczuk bromobutylowy

- skład oraz właściwości fizyko-chemicznych spełniające wymagania farmakopei europejskiej (ph. eur. 3.2.9 – type i) – załączenie przykładowego certyfikatu / wyniku sprawdzenia

- opakowanie: 1.000 szt.

- pakowanie warstwowe: co najmniej dwie warstwy ochronne, przy czym warstwę zewnętrzną stanowi karton

- jednorodność produktu w opakowaniu jednostkowym