Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

nr BIOLAB/FEWM.01.02-02/2024/2.14

Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów

Opakowania:

- Nakrętka aluminiowa z otworem centralnym, przeznaczona do butelek z gwintem ROPP 28 – 18.000 szt.

- materiał: aluminium, grubość blachy nie większa niż 0,30 mm

- średnica: nie większa niż 27,5 mm

- wysokość: nie większa niż 14,0 mm

- wysokość gwintu: 3,5 mm

- średnica otworu: 12 ± 0,2 mm, umiejscowienie centralne

- nakrętka musi pasować do butelki z gwintem ROPP 28 i zapewniać szczelność oraz stabilne osadzenie

- wykonanie precyzyjne, bez zadziorów, ostrych krawędzi i uszkodzeń mechanicznych

- załączenie do oferty rysunku technicznego określającego szczegółowe wymiary i tolerancje

- opakowanie: worek 1.000 szt.