Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

nr RADEX/FEWM.01.02-02/2024/1.6

Opis celu i zakresu usługi badawczej

Zakres ogólny usługi

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na wytworzeniu wariantów piany drzewnej z trocin oraz przeprowadzeniu badań nad wybranymi właściwościami dla uzyskanych wariantów.

Cel

Celem badań jest opracowanie płyty kompozytowej do zastosowania w roli wypełnienia skrzydeł drzwiowych oraz jako wypełnienie ścian i przegród zewnętrznych w budownictwie drewnianym i modułowym. Głównym wyzwaniem badawczym będzie opracowanie sposobu sklejenia trocin (prasowania) do postaci płyty izolacyjnej, która będzie wykazywała jednocześnie następujący zespół cech: (1) kohezja pozwalająca na obróbkę skrawaniem i (2) duża porowatość = możliwie mała gęstość determinująca wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.

Grupa badawcza

Grupę badawczą stanowić będzie ok. 600 wariantów wypełnienia wytworzonych laboratoryjnie. Użyte będą próbki modelowe o wymiarach 2,1 cm x 90 cm, grubości 9 cm. Liczba wariantów wynika z liczby zmiennych eksperymentalnych, tzn. 30 poziomów gęstości x poziomy zaklejenia x 5 rodzaje kleju x 4 rodzaje środków ogniochronnych i przeciwgrzybowych.

Etapy prac wraz z zakresem merytorycznym

Etap 1. Opracowanie optymalnej metody wytworzenia piany drzewnej z trocin oraz wytworzenie wariantów przeznaczonych do dalszych badań

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający metodologię wytworzenia, identyfikację i charakterystykę uzyskanych wariantów materiałów wypełnienia o zdefiniowanym składzie

Etap 2. Badania współczynnika przewodności cieplnej λ

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację wariantów charakteryzujących się współczynnikiem przewodności cieplnej λ ≤ 0,040 W/(m·K)

Etap 3. Badania reakcji na ogień

- badania wg PN-EN 13823 – „Badanie reakcji na ogień materiałów budowlanych. Metoda badania na podstawie wielkości dymu, ilości ciepła oraz rozwoju ognia w komorze” do określenia takich parametrów jak emisja dymu i temperatura rozwoju ognia

- klasyfikacja wg PN-EN 13501-1

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację wariantów cechujących się ograniczoną reakcja na ogień - klasa B wg PN-EN 13501-1

Etap 4. Badania odporności mikrobiologicznej

- podatność materiału wypełnienia na porażenie grzybami następujących gatunków: Aspergillus fumigatus, Candida albicans – grzyby znajdujące się na liście patogenów WHO o najwyższym priorytecie oraz Coniophora puteana - grzyb odpowiedzialny za tzw. "szary rozkład brunatny", który powoduje osłabienie strukturalne drewna oraz Tramates vericolor - grzyb rozkładający ligninę w drewnie

- badania mają na celu ocenę, w jakim stopniu grzyby wpływają na trwałość materiału wypełnienia, co jest istotne w kontekście ich zastosowania w warunkach wilgotnych oraz czy wypełnienie może być środowiskiem ich wzrostu

- ocena wizualna zgodnie z ISO 16869: 0 – brak wzrostu grzybów na powierzchni próbki (pełna ochrona); 1 – pojedyncze kolonie grzybów (<10% powierzchni); 2 – wzrost na 10–30% powierzchni próbki; 3 – wzrost na 30–60% powierzchni próbki; 4 – silny wzrost na ponad 60% powierzchni próbki (brak ochrony)

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację wariantów cechujących się następującą odpornością mikrobiologiczną: wynik testu zgodnie z ISO 16869: stopień 1. – pojedyncze kolonie grzybów (<10% powierzchni)

Etap 5. Badania właściwości akustycznych

- badania wg PN-EN ISO 10140-2:2021-10 - “Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych” służące ocenie redukcji hałasu przenikającego przez materiał przy różnym natężeniu dźwięku

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację cech akustycznych wariantów

Etap 6. Badania odporności na starzenie

- badania wg PN-EN 13469 polegające na symulacji warunków eksploatacji w komorze starzeniowej, takich jak zmiany temperatury i wilgotności, w celu sprawdzenia wpływu starzenia na właściwości termoizolacyjne i fizyczne (λ, zmiany wymiarowe, zmiany wytrzymałości mechanicznej)

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację wariantów cechujących się odpornością na starzenie: λ±10%, zmiany wymiarowe ±3%, zmiany wytrzymałości mechanicznej ±10%

Harmonogram realizacji usługi

Realizacja usługi planowana jest na okres od 20 marca 2026 roku do 30 kwietnia 2026 roku, z etapową realizacją prac i odbiorami częściowymi umożliwiającymi sukcesywne przekazywanie wyników oraz ich bieżącą weryfikację przez Zamawiającego.

Osoba prowadząca/nadzorująca ze strony Zamawiającego

Tomasz Tomaszewski

Formalne potwierdzenie wykonania usługi

Podstawą odbioru usługi będą raport końcowy oraz raporty cząstkowe dla poszczególnych etapów prac, zawierające wyniki badań/analiz.