SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2026-18124-272631 z 04/2026

Piasek 0/2

Opis ogólny:

Piasek 0/2 – kruszywo do produkcji betonu

Wielkość zamówienie: 44 ton

Wartości użytkowe:

| Zasadnize charakterystyki | Wartości użytkowe |
| --- | --- |
| Wymiar ziarn [d/D, mm] | 0/2 |
| Uziarnienie | GF 85 |
| Gęstość ziarn objętościowa [Mg/m3] | 2,67 ± 0,03 |
| Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce [Mg/m3] | 2,66 ± 0,03 |
| Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych [Mg/m3] | 2,66 ± 0,03 |
| Zawartość pyłów | ≤ f3 |
| Nasiąkliwość [WA24, %] | WA24 1 |
| Zawartośc chlorków [Cl, %] | < 0,01 |
| Reaktywność zlkaliczno-krzemionkowa: | ≤ 0,50 |
| Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie [AS] | AS0,2 |
| Zawartość siarki całkowitej [%] | < 1% |

Parametry materiału spełniające wytyczne specyfikacji technicznej 
wg PN-EN 12620 ÷ A1:2010.

Zakupione kruszywo będzie wykorzystywana przez firmę Pekabex Bet S.A., pod adresem:

Pekabex Bet S.A.

Ul. Grójecka 19,

Badowo-Mściska,

96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Agata Malak (mail: agata.malak@pekabex.com)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ……………………………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/Dostawcy |
| --- | --- |