SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2026-18124-275573 z 04/2026

Domieszka upłynniająca do betonu

Opis ogólny:

Płynna domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca (superplastyfikator).

Wielkość zamówienia: 3000 kg

Wartości użytkowe:

| Charakterystyka | Wartość |
| --- | --- |
| Gęstość [kg/dm3] | 1,06 +/- 0,1 |
| Wartość pH | 6,5 +/- 1,0 |
| Zawartość chlorków | ≤ 0,1% |
| Zawartość alkaliów | ≤ 1,0 % |
| Dozowanie (względem masy cementu) | 0,1 % - 5,0 % |

Parametry materiału spełniające wytyczne specyfikacji technicznej 
wg EN 934-2:2009+A1:2012.

Produkt należy dostarczyć w kontenerach ~1000 kg.

Zakupiona domieszka będzie wykorzystywana przez firmę Pekabex Bet S.A., pod adresem:

Pekabex Bet S.A.

Ul. Grójecka 19,

Badowo-Mściska,

96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Agata Malak (mail: agata.malak@pekabex.com)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |