SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2026-18124-275589 z 04/2026

Mączka (kruszywo wypełniające)

Opis ogólny:

Mączka wapienna – kruszywo wypełniające do produkcji betonu

Wielkość zamówienia: 24 ton

Wartości użytkowe:

| Charakterystyka | Deklarowane wartości użytkowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Drobnoziarnistwość/ wymiary i gęstość ziarn | Uziarnienie Wymiary oczka # sita kontrolnego 2 mm 0,125 mm 0,063 mm | Wartość deklarowana (% masy przechodzącej) | 100 70 ÷ 100 60 ÷ 100 |
|  | Gęstość ziaren [Mg/m3] | Wartość deklarowana (% masy przechodzącej | 2,40 - 2,90 |
| Skład / zawartość | Chlorki [%] | wartości deklarowana | < 0,01 |
|  | Siarczany rozpuszczalne w kwasie [%] | kategoria | AS 02 |
|  | Siarka całkowita [%] | wartość progowa | < 1 |
| Obecność zanieczyszczeń | Pyły, f [%] | Kategoria | 70 - 100 |

Parametry materiału spełniające wytyczne specyfikacji technicznej wg PN-EN 12620:2002/ A1:2010

Zakupiona mączka będzie wykorzystywana przez firmę Pekabex Bet S.A., pod adresem:

Pekabex Bet S.A.

Ul. Grójecka 19,

Badowo-Mściska,

96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa: Agata Malak (mail: agata.malak@pekabex.com)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |