SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2026-18124-275594 z 04/2026

Cement portlandzki

Opis ogólny:

Cement portlandzki CEM II/A-M (S-LL) 52,5R  do produkcji betonu

Wielkość zamówienia: 216 ton

Wartości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| Cement powszechnego użytku (subrodziny) skład i składniki | Klinkier cementu portlandzkiego (K) ≥80% Wapeń (LL) ≥10% Składniki drugorzędne ≤5% | EN 197-1:2011 |
| Wytrzymałość na ściskanie: (wczesna i normowa) | Klasa wytrzymałości 52,5R Wczesna po 2 dniach ≥ 30,0 MPa Normowa po 28 dniach ≥ 52,5 MPa |  |
| Czas wiązania | ≥ 45 min (początek) |  |
| Stałość objętości: - rozszerzalność - zawartość SO3 | ≤ 10 mm ≤ 4,0 % |  |
| Zawartość chlorków | ≤ 0,10 % |  |

Parametry materiału spełniające wytyczne specyfikacji technicznej wg EN 197-1:2011.

Zakupiony cement będzie wykorzystywana przez firmę Pekabex Bet S.A., pod adresem:

Pekabex Bet S.A.

Ul. Grójecka 19,

Badowo-Mściska,

96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Agata Malak (mail: agata.malak@pekabex.com)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |