SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2026-18124-275654 z 04/2026

Polipropylenowe mikrowłókna do betonu – typ 1

Opis ogólny:

Włókna polipropylenowe przeznaczone do betonów i zapraw

Wielkość zamówienia: 500 kg

Wartości użytkowe:

| Charakterystyka | Wartości |
| --- | --- |
| Baza chemiczna | 100 % polipropylen |
| Wygląd/ Barwa | Biały naturalny / przeźroczysty |
| Warunki składowania | oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temperaturze pomiędzy +5 °C i +30 °C. |
| Gęstość | 0,91 +/- 0,05 g/cm3 |
| Wymiary | Średnia 18 μm Długość 6 mm |
| Deklaracja produktu | Klasa 1a: mikrowłókna (monofilament) (PN-EN 14889-2) |
| Temperatura topnienia | ~160 °C |
| Pakowanie | ≤ 1 kg / woreczek (+/-0,5 kg) |

Parametry materiału spełniające wytyczne specyfikacji technicznej PN-EN 14889-2:2007.

Zakupione włókna będą wykorzystywane przez firmę Pekabex Bet S.A., pod adresem:

Pekabex Bet S.A.

Ul. Grójecka 19,

Badowo-Mściska,

96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Agata Malak (mail: agata.malak@pekabex.com)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |