Warszawa, 9 stycznia 2026 r.

**Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi malowania na mokro całego pojazdu do wywieszania sieci PW-260.00 o nr 01 (z wyłączeniem kompletnych wózków kolejowych i 25 modłów wskazanych na zdjęciach).**

Wykonanie usługi malowania (na mokro) natryskowego, ręcznego (w ciężko dostępnych miejscach) pociągu PW-260.00 o nr 01 (zdjęcie poniżej) z wyłączeniem kompletu wózków oraz 25 modułów wskazanych na zdjęciach. Malowanie Wykonawca może przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego, który udostępni swoje pomieszczenie lub na terenie Wykonawcy (w Polsce) transport we własnym zakresie. Pojazd będzie znajdował się na wózkach technologiczny, które uniemożliwiają jego transportu po torach czynnych. Za pojazd, który jedzie do Wykonawcy na malowanie odpowiada Wykonawca od momentu podpisania protokołu przekazania do momentu rozładowania pojazdu po wykonanym malowaniu i podpisania protokołu przyjęcia bez uwag przez Zamawiającego. Koszty ubezpieczenia pojazdu na czas transportów oraz prac u Wykonawcy pokrywa Wykonawca. Wykonawca przed transportem pojazdu do swojej siedziby zobowiązany jest przedłożyć dokument zawarcia polisy ubezpieczenia na przedmiotowy pojazd na kwotę wcześniej uzgodnioną z Zamawiającym.

Obraz zawierający pojazd, żółty, kolej, Pojazd lądowy

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.

Zdjęcie pojazdu do wywieszania sieci PW-260.00 o nr 01

Malowanie należy przeprowadzić bez demontażu istotnych i zabudowanych elementów pojazdu. Zamawiający zdemontuje z pojazdu 25 modułów wskazanych na zdjęciach.

Kolorystyka pojazdu zgodna z instrukcją dotyczącą standardu malowania firmowego pojazdu typu PW-260.00 o nr 01, która zostanie udostępniona Wykonawcy. Potencjalny Wykonawca może otrzymać wgląd do ww. instrukcji przed złożeniem oferty. Po wykonanym malowaniu Wykonawca oznaczy pojazd odpowiednimi oznaczeniami naklejkami/piktogramami/malowaniem (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Po wykonaniu prac malarskich nastąpi odbiór jakościowy przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W skład którego odbędzie wchodziła ocena wizualna jakości wykonania powłok malarskich oraz pomiar grubości całkowitej powłoki przy użyciu miernika. Przez ocenę wizualną Zamawiający nie dopuszcza poniższych wad i defektów powłok malarskich: spękanie powłoki, zacieki, zmarszczenia, skórka pomarańczy, kratery zamknięte, łuszczenie, odciski, wtrącenia podpowłokowe, pinhole, niedomknięta powłoka, kredowanie, pęcherze, chmurzenie itp. Po wykonanym odbiorze zostanie sporządzany protokół odbioru końcowego. Protokół końcowego odbioru końcowego naprawy malarskiej pojazdu z wynikiem pozytywnym oraz protokołem przyjęcia pojazdu będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury Zamawiającemu.

Wykonawca wraz ze złożeniem oferty przekaże Zamawiającemu:

* **Karty charakterystyki i karty techniczne farb**, którymi będzie malowany pojazd. Karta charakterystyki i karta techniczna farby lub inny równoważny dokument od producenta farby powinna zwierać co najmniej:
  + - Sposób nanoszenia powłoki,
    - Zalecaną grubość powłoki z podaniem ilości warstw,
    - Czas trwałości w latach/miesiącach ochronnego systemu malarskiego.
* **Dokument potwierdzający od producenta/dostawcy**, że farby przeznaczone do malowania spełniają aktualną normę PN-EN 45545 Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dotyczące materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych.
* **Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego** malowanego pojazdu, który powinien zawierać krótki opis m.in. jaka farba pełni, którą funkcję (farba podkładowa, nawierzchniowa), proces przygotowania powierzchni itp.

**Informacje ogólne**

Siedziba zamawiającego znajduje się pod poniższym adresem

**Sekcja EZSR Słotwiny, Redzeń Nowy 101M, 95-040 Koluszki.**

Zamawiający dopuszcza wykonanie oględzin 25 modułów jak i całego pojazdu PW-260.00 o nr 01 w siedzibie Zamawiającego. W celu ustalenia terminu, godziny oględzin lub dodatkowych pytań technicznych należy się skontaktować z jedną z niżej wymienionych osób:

Panem Michałem Sierockim

Kierownikiem Sekcji

Tel. +48 697049263

lub

Panem Jackiem Nowakiem

Starszym Specjalistą

Tel. +48 697041527

**Pozostałe wymagania:**

Gwarancja na wykonane zabezpieczenie antykorozyjne co najmniej 24 miesiące na nieujawnienie się ognisk korozji od podpisania obustronnie bez zastrzeżeń Protokół końcowego odbioru końcowego naprawy malarskiej pojazdu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykona kontroli międzyoperacyjnej w dowolnym momencie trwania całej usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany systemu malarskiego przez Wykonawcę w przypadku kiedy dostarczona dokumentacja od Wykonawcy nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego.

**Pozostałe informacje**

Planowany termin rozpoczęcia prac od 31.01.2026 r.

Ważność oferty 30 dni kalendarzowych

Czas realizacji zadania:

- do 35 dni roboczych od dnia złożenia zmówienia

Osoba do kontaktu w sprawie przygotowanego zapytania:

P. Michał Litewnicki

Ekspert

Tel. +48 573331589

………………………………………………….

**(miejscowość i data)**

**Protokół końcowego odbioru końcowego naprawy malarskiej pojazdu**

Wykonanych prac w pojeździe do wywieszania sieci PW-260.00 o nr 01spisany w dniu ………………………. z czynności zdawczo – odbiorczych wykonywanych w związku z realizacją Zamówienia/Umowy\*……………………………. na wykonanie usługi malowania na mokro całego pojazdu PW-260.00 o nr 01 z wyłączeniem wózków kolejowych oraz 25 modułów.

1. **Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Ocena odbioru:**

**Przedmiot zamówienia/umowy\* odebrano/nie odebrano\***

1. **Uwagi:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Skład komisji odbiorczej**

**Zamawiający w tym użytkownik: Wykonawca:**

………………………………………………. ……………………………………………….

(imię, nazwisko, podpis) (imię, nazwisko, podpis)

………………………………………………. ……………………………………………….

(imię, nazwisko, podpis) (imię, nazwisko, podpis)

………………………………………………. ……………………………………………….

(imię, nazwisko, podpis) (imię, nazwisko, podpis)

\*Niewłaściwe wykreślić