OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont piwnic w budynku P

Przedmiotem zamówienia jest izolacja ścian piwnic, renowacja tynków oraz wykonanie prac malarskich wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach piwnic (ok 50m2) w budynku „P” Politechniki Rzeszowskiej.

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w przedmiarze robót.

Uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic:

-Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 25-30·cm, jednostronnej

-Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco o parametrach nie mniejsze niż:

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (śr.6,0 N/mm²)

Największe ziarno 3,15 mm 
uziarnienie kruszywa DIN EN 13139

Grubość warstwy Maks. 5 mm

Gęstość nasypowa ok. 1,7 kg/dm³

Zapotrzebowanie wody około 4,4 l / 30 kg

Przepuszczalność pary wodnej ≤ 18

Głębokość wnikania wody po 1 godz. > 5 mm

klasa odporności ogniowej A1

-Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm o parametrach nie mniejszych niż:

Nadzór zewnętrzny GG-Cert + WTA

Największe ziarno 1,25 mm 
uziarnienie kruszywa zg. z DIN EN 13139

Nasiąkl. kapilarna w24 ≥ 0,3 kg/m²

Grubość warstwy Aplikacja jednowarstwowa do 30 mm 
Aplikacja dwuwarstwowa do 40 mm

Gęstość nasypowa Około 0,9 kg/dm³

Zapotrzebowanie wody Około 6,2-6,4 l / 20 kg

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ ≤ 15

Głębokość wnikania wody Po 24h < 5 mm

Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (śr. 1,5 - 5,0 N/mm²)

klasa odporności ogniowej A1

- Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej o parametrach nie mniejszych niż:

Gęstość (20 °C) około 1,4 kg/l

Lepkość produkt gotowy do użycia

Przepuszczalność pary wodnej sd < 0,01 m