PODKARPACKI ZARZĄ DRÓD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01h

WYKONANIE UMOCNIENIA PREFABRYKOWANYMI ELEMENTAMI BETONOWYMI

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót i usług związanych z wykonanie umocnienia prefabrykowanymi elementami betonowymi.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, usług i dostaw wymienionych w punkcie 1.1. 
w ramach bieżącego utrzymania sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez wskazany 
w umowie Rejon Dróg Wojewódzkich

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w asortymencie korpus drogi i są wspólne dla następujących pozycji przedmiaru:

- wykonanie, wymiana umocnienia skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi

- wykonanie, wymiana urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt betonowych o grubości do 10cm

- wykonanie, wymiana urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt żelbetowych o grubości powyżej 10cm

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania robót

Materiałem do wykonania umocnień powierzchniowych skarp objętych niniejszą specyfikacją są prefabrykaty betonowe:

- płyty ażurowe betonowe o grubości do 10 cm,

- płyty ażurowe betonowe o grubości większej bądź równej 10 cm,

- płyty chodnikowe 50 x 50 x 7 cm,

## 2.3. Wymagania dotyczące materiałów

- klasa betonu C25/30,

- nasiąkliwość  5%,

- mrozoodporność – wymagany stopień mrozoodporności F 150.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowych płyt chodnikowych.

| Lp. | Cecha | Załącznik normy PN-EN 1339 | Wymaganie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kształt i wymiary |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dopuszczalne odchyłki w mm | C | Długość ± 2 | Szerokość ± 2 |  | Grubość ± 3 |  | Różnica pomiędzy dwoma pomiarami pojedynczej płyty powinna być ≤ 3,0mm |
| 1.2 | Dopuszczalne odchyłki między przekątnymi w mm, przy długości: ≤ 850,0 mm > 850,0 mm | C | 2 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Odchyłki płaskości i pofalowania w mm (jeśli max. wymiary kostki >300,0mm), przy długości pomiarowej: 300,0 mm 400,0 mm 500,0 mm 800,0 mm | C | Maksymalna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wypukłość 1,5 2,0 2,5 4,0 |  | Wklęsłość 1,0 1,5 1,5 2,5 |  |  |  |
| 1.4 | Minimalna grubość warstwy ścieralnej (dotyczy płyt dwuwarstwowych) | C | 5 mm |  |  |  |  |  |
| 2. | Właściwości fizyczne i mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wytrzymałość na zginanie*) | F | Każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 4,0 MPa |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Odporność na ścieranie (wg klasy 4 oznaczenia I normy) | G i H | Pomiar wykonany na tarczy |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokiej ściernej, wg zał. G normy |  |  |  | Böhmego, wg zał. H normy |  |
|  |  |  | ≤ 20,0mm |  |  |  | ≤ 18.000 mm3/5.000 mm2 |  |
| 3 | Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzającej | D | Ubytek masy po badaniu w kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średni |  |  |  | Maksymalny |  |
|  | - badanie warstwy ścieralnej |  | ≤ 0,5 kg/m2 |  |  |  | ≤ 1,0 kg/m2 |  |
|  | - badanie warstwy konstrukcyjnej (dotyczy płyt dwuwarstwowych) |  | ≤ 1,0 kg/m2 |  |  |  | ≤ 1,5 kg/m2 |  |
| 3.2 | Nasiąkliwość | E | Wartość średnia nie większa niż 5,0%, przy czym żaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5% |  |  |  |  |  |
| 4 | Aspekty wizualne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wygląd | J | a) górna powierzchnia płyt nie powinna mieć rys (poza drobnymi przytarciami transportowymi) i odprysków, b) nie dopuszcza się rozwarstwień w płytach dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne**) |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Tekstura i zabarwienie ***) | J | a) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, zatwierdzona przez odbiorcę, b) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za istotne |  |  |  |  |  |

*) W przypadku kontroli zgodności przeprowadzanej przez stronę trzecią (Przypadek II) dopuszczone są wymagania jak dla kontroli produkcji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawiać się na powierzchni płyt w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania.

***) Barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element

3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Przy mechanicznym wykonywaniu robót zaleca się aby Wykonawca dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- koparka, koparko-ładowarka,

- ubijaki spalinowe,

- walce ręczne, płyty zagęszczające,

- sprzęt do prac ręcznych.

# 4. TRANSPORT

## 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Przewiduje się transport materiału następującymi środkami transportu:

- samochodami samowyładowczymi,

- samochodami skrzyniowymi,

- innym sprzętem.

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG

# 5. WYKONYWANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 5.

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót na zlecenie wystawione przez Zamawiającego. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń wynikłych z realizacji zleconych prac obciąża Wykonawcę.

## 5.2. Umocnienie prefabrykatami betonowymi

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Podsypka pod prefabrykaty powinna być w stanie wilgotności optymalnej o grubości 5 cm. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i poprzecznego zgodnie z sztuka budowlaną i ustaleniami Przedstawiciela Zamawiającego. Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi można wypełnić gruntem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni według wskazania Przedstawiciela Zamawiającego. Płyty ażurowe należy dodatkowo zakotwić kołkami drewnianymi fi 20 mm i długości 30 cm lub prętami stalowymi żebrowanymi fi 8 mm i długości 30 cm w ilości 2 szt. na 1 płytę.

## 5.3. Oznakowanie danego odcinka robót

Wymagania dla oznakowania prac  podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne [1] pkt 1.5.3.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli jakości podlegają:

- równości górnej powierzchni prefabrykatów - dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2,0 m – 1,0 cm,

- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanych umocnień, z wszelkimi czynnościami mającymi na celu pozyskanie materiału, jego transport i składowanie, przygotowanie podłoża i wykonanie uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej ST.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 8.

## 8.2. Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami pkt. 5 i 6.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 9.

Płaci się za jednostkę obmiarowa wg pkt. 7.2. wykonanego umocnienia prefabrykowanymi elementami betonowymi, na podstawie obmiaru i oceny jakości prac w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, o ile były wymagane.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wliczyć w cenę wykonania 1 m2 umocnienia prefabrykowanymi elementami betonowymi wszelkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem prac określonych niniejszą ST, co do zasady będą to:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

- oznakowanie prac,

- koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu prac,

- koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

- przygotowanie podłoża,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku i/lub zużytych materiałów poza teren prac i zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,

- wykonanie prac zgodnie z technologią prac opisaną w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiarów i/lub badań laboratoryjnych,

- uporządkowanie terenu prac,

- wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

- SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

- PN-B-11113:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-S-02205:1998 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN 1339:2005 	Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań

- PN-EN-197-1:2002	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.