PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

#### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### D-03.01.05a

#### Remont betonowych elementów przepustu

- WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  remontem  betonowych  elementów przepustu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  jest  materiałem  pomocniczym  do  opracowania  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  naprawy  uszkodzonego  elementu  przepustu  lub innego  obiektu  betonowego  w  budownictwie  drogowym  (np.  muru  podporowego, urządzenia  odwodnieniowego)  o  stosunkowo  niewielkich  wymiarach  uszkodzenia  w postaci  powierzchniowego  ubytku,  pęknięcia,  wykruszenia,  bruzdy  itp.,  z  ręcznym wykonaniem naprawy.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Uszkodzenie  –  powierzchniowe  wykruszenie,  bruzda,  pęknięcie  lub  inny  ubytek

betonowego  elementu  obiektu  budownictwa  drogowego  o  stosunkowo  niewielkim

wymiarze.

1.4.2.  Remont  elementu  betonowego  –  naprawa  pojedynczego  uszkodzenia

powierzchniowego powstałego w betonowym przepuście lub innym obiekcie budownictwa

drogowego.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania

ogólne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały  do  wykonania  robót  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami  dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiały stosowane do naprawy

Do naprawy uszkodzonego elementu betonowego należy użyć:

–  materiały do wykonania deskowania oraz konstrukcji podtrzymującej deskowanie,

–  zaprawę cementową do niewielkich ubytków,

–  mieszankę betonową do większych ubytków,

–  wodę.

2.2.3. Materiały do wykonania deskowania

Do wykonania deskowania oraz konstrukcji podtrzymującej należy zastosować:

–  deski iglaste obrzynane grubości 19÷25 mm,

–  krawędziaki iglaste,

–  gwoździe budowlane,

–  klamry ciesielskie.

W przypadku wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi do aprobaty projekt deskowania i konstrukcji podtrzymującej.

Materiały  do  wykonania  deskowania  należy  składować  w  pomieszczeniach nienarażonych na zawilgocenie i uszkodzenie.

2.2.4. Mieszanka betonowa

Do naprawy uszkodzeń można użyć mieszankę betonową zgodną z dokumentacją projektową, ale nie niższej klasy niż C 25/30 według PN-EN 206-1. Skład mieszanki betonowej powinien być w miarę możliwości zbliżony do składu betonu naprawianego.

2.2.5.  Woda

Woda  do  betonu,  zaprawy  cementowej  i  nawilżania  naprawianej  powierzchni

betonowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [3].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

–  młotki, przebijaki,

–  piła do betonu,

–  szczotki stalowe ręczne i ew. obrotowe (z napędem np. wiertarki lub szlifierki),

–  odkurzacz przemysłowy lub sprężone powietrze do czyszczenia powierzchni.

W zasadzie przewiduje się wykonanie ręczne robót podstawowych.

Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji projektowej,  ST,  instrukcjach  producentów  lub  propozycji  Wykonawcy  i  powinien  być zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.

W  przypadku  braku  wystarczających  danych  można  korzystać  z  ustaleń  podanych  w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

-   roboty przygotowawcze,

-   rozkucie uszkodzonego betonu,

-   wykonanie deskowania,

-   wykonanie naprawczych robót betonowych,

-   roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy,  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  ST lub wskazań Zamawiającego:

-  ustalić lokalizację robót,

-  zlokalizować obszar (lub obszary) do naprawy,

-  usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót,

-  określić kolejność, sposób i termin wykonania robót,

-  zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

5.4. Zasady wykonywania robót

Naprawa uszkodzonych elementów betonowych obejmuje:

a)  ręczne  rozkucie  uszkodzonego  betonu  wraz  z  oczyszczeniem  powierzchni  i  jej nawilżeniem wodą,

b)  przygotowanie  i  ustawienie  deskowania  oraz  konstrukcji  podtrzymującej  wraz  z późniejszym rozebraniem (po zakończeniu robót),

c)  wykonanie  naprawczych  robót  betonowych,  uwzględniających  naprawę  głębszych uszkodzeń z:

–  ułożeniem mieszanki betonowej w deskowaniu,

–  zagęszczeniem mieszanki,

–  wyrównaniem układanej powierzchni,

–  pielęgnacją betonu,

–  zatarciem na gładko powierzchni po rozebraniu deskowania.

Roboty betonowe zaleca się wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  -5°C, po uzyskaniu zgody Zamawiającego  oraz zabezpieczeniu uformowanego elementu przed utratą ciepła.

5.5. Rozkucie i oczyszczenie uszkodzonego betonu

Przed  ułożeniem  świeżego  betonu  należy  oczyścić  istniejące  podłoże  betonowe, otaczające  ubytek  w  uszkodzonym  betonie.  Właściwe  oczyszczenie  betonu  ma  istotne znaczenie dla trwałości i jakości wykonanej odbudowy.

Dopuszczalna  wielkość  obszaru  odkuwania  betonu  powinna  być  zgodna  z dokumentacją projektową, ST lub propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Ze względu na niewielki zwykle zakres robót, rozkucie należy wykonywać ręcznie przy użyciu młotków, przebijaków itp. Celem robót jest uzyskanie podłoża, które powinno być  jednorodne,  czyste,  wolne  od  mleczka  cementowego,  piasku,  pyłów,  olejów  i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, skorodowanych luźnych  części  betonu,  starych  powłok  ochronnych  i  innych  elementów  pogarszających przyczepność.

Linie wyznaczające krawędzie odkuć powinny być prostopadłe lub równoległe do osi  naprawianego  elementu.  Krawędzie  obszaru  naprawianego  należy  podkuć  (naciąć liniowo)  pod  kątem  prostym.  Minimalna  głębokość  bruzd  po  skuciu  betonu  powinna wynosić 1 cm.

Oczyszczoną  powierzchnię  należy  odpylić  przez  zdmuchnięcie  pyłu  sprężonym powietrzem  lub  odkurzaczem  przemysłowym.  Miejsca  zatłuszczone  należy  zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

Podłoże  betonowe  powinno  być  starannie  nasączane  wodą  przez  3  dni poprzedzające  ułożenie  nowego  betonu,  tak  aby  suchy  stary  beton  nie  odciągał  wody  ze świeżej mieszanki, a także aby  w jak największym stopniu zmniejszyć skurcz różnicowy między starym i świeżym betonem.

Bezpośrednio przed ułożeniem nowej mieszanki betonowej nadmiar wody należy usunąć, aby powierzchnia była matowo-wilgotna.

5.6. Wykonanie deskowania

Konstrukcja deskowania powinna zapewniać:

–  odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

–  wykończenie powierzchni betonu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, w przypadku powierzchni widocznych,

–  odpowiednią  szczelność,  na  wszystkich  miejscach  styku  desek,  w  narożach  i załamaniach płaszczyzn,

–  odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.

Konstrukcja  podtrzymująca  deskowanie  powinna  zapewniać  niezmienność położenia deskowania i jego trwałość oraz sztywność.

Po sprawdzeniu deskowania należy bezpośrednio przed betonowaniem oczyścić je ze śmieci, wiórów i odpadów drewna. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie dolnej części deskowania, gdyż właśnie w tych miejscach gromadzi się najwięcej śmieci.

Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym lub obficie zrosić je wodą, aby suche drewno nie wchłaniało wody z mieszanki betonowej.

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  pełnej wytrzymałości  projektowej  i  po  okresie  dojrzewania  określonego  w  ST,  dokumentacji

projektowej lub przez Zamawiającego. Wcześniejsze rozformowanie konstrukcji jest możliwe po akceptacji Zamawiającego.

5.7. Wykonanie naprawczych robót betonowych

Do  betonowania  można  przystąpić  po  sprawdzeniu  deskowania  i  konstrukcji podtrzymującej.

Mieszankę  betonową  przygotowuje  się  zwykle  ręcznie  ze  względu  na  niewielki zakres  robót.  Przygotowanie  mieszanki  w  betoniarce  jest  uzasadnione  przy  większych robotach.

Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od powierzchni, na którą spada. Po dostarczeniu mieszanki niezwłocznie się ją wyrównuje, tak aby ułożyła się równą warstwą 15÷20 cm grubości.

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją zagęścić ręcznie przy małych ilościach mieszanki.  Mieszankę  o  konsystencji  gęstoplastycznej  i  plastycznej  zagęszcza  się  za pomocą  lekkich  ubijaków.  Bezpośrednio  przy  deskowaniu  zaleca  się  używać  płaskich łopatek  perforowanych,  które  przepuszczają  kruszywo  drobne,  a  odsuwają  grube.

Mieszanki betonowe o  konsystencji półciekłej lub ciekłej zagęszcza  się dziobakami, a  w pobliżu  deskowania  drewnianymi  łopatkami  perforowanymi.  Dziobanie  (sztychowanie) porusza  ziarna  kruszywa  i  powoduje  gęściejsze  ich  ułożenie.  Dziobaki  należy  zagłębiać

maksimum na 20 cm w warstwę wcześniej ułożoną (rys. 3). Przy większym zakresie robót ułożoną mieszankę można zagęszczać wibratorami.

Po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Po 12 godzinach od zakończenia betonowania należy  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez 7 dni, polewając beton co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008.

Po rozebraniu deskowania należy powierzchnię betonu zatrzeć na gładko. Części wystające  powinny  być  skute  lub  zeszlifowane,  a  zagłębienia  wypełnione  betonem żywicznym o składzie zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Uporządkowanie terenu robót polega na:

–  odrzuceniu gruzu i odpadków poza miejsce robót,

–  odwiezienie ich na wyznaczone składowisko odpadów.

W  przypadkach  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej,  ST  lub zaproponowanych  przez  Wykonawcę  i  zaaprobowanych  przez  Zamawiającego  można  również użyć do naprawy siatkę stalową z kotwami lub kołkami (patrz rys. 2.1).

5.8. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Zamawiającego dotyczą  prac  związanych  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do  istniejących warunków terenowych, takie jak:

-  uzupełnienie  zniszczonych  w  czasie  robót  istniejących  elementów  drogowych  lub

terenowych,

-  roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

–  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem  budowlanym  B,  certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności,  aprobatę techniczną,  ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

–  ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania robót, określone przez Zamawiającego,

–  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót

podaje tablica 1.

tab.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Roboty przygotowawcze | Praca ciągła | Wg pktu 5.3 |
| 3 | Rozkucie betonu w miejscu naprawy i oczyszczenie naprawianej powierzchni | Jw. | Wg pktu 5.5 |
| 4 | Przygotowanie i ustawienie deskowania i konstrukcji podtrzymującej | Jw. | Wg pktu 5.6 |
| 5 | Ułożenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i wyrównanie oraz pielęgnacja betonu | Jw. | Wg pktu 5.7 |
| 6 | Rozebranie deskowania i konstrukcji podtrzymującej | Jw. | Wg pktu 5.6 i 5.7 |
| 7 | Zatarcie i wyrównanie powierzchni betonu | Jw. | Wg pktu 5.7 |
| 8 | Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu robót | Jw. | Wg pktu 5.7 |
| 9 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Wg pktu 5.8 |

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m3(metr  sześcienny)  wykonanej  naprawy  mieszanką betonową.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

–  rozkucie istniejącego betonu,

–  oczyszczenie podłoża przed ułożeniem mieszanki betonowej.

Odbiór  tych  robót  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  pktu  8.2  OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 naprawy obejmuje:

–  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

–  rozkucie istniejącego betonu,

–  przygotowanie podłoża z dokładnym oczyszczeniem,

–  dostarczenie materiałów i sprzętu,

–  przygotowanie i ustawienie deskowania i konstrukcji podtrzymującej,

–  ułożenie  mieszanki  betonowej,  z  zagęszczeniem  i  wyrównaniem  oraz  pielęgnacja betonu,

–  rozebranie  deskowania  i  konstrukcji  podtrzymującej  oraz  zatarcie  i  wyrównanie powierzchni betonu,

–  wywiezienie gruzu i odpadów,

–  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

–  odwiezienie sprzętu.

Wszystkie  roboty  powinny  być  wykonane  według  wymagań  dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

-  roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

-  prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

- D-M-00.00.00  Wymagania ogólne

10.2. Normy

2.   PN-EN 206-1  Beton  –  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i zgodność (W okresie przejściowym można stosować PN-B-06250:1998 Beton zwykły)

3.  PN-EN 1008  Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji betonu.