SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-30.05.02.51.  Nawierzchnia  chodników z żywicy  epoksydowej

1.Część  ogólna:

1.1. Nazwa zamówienia:

„Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie”.

1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową  mostu  stałego wraz z dojazdami.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonaniu  nawierzchni chodników z żywicy epoksydowej  mostu  stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmują:

zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmują:

- przygotowanie  podłoża

- wykonanie  nawierzchni

Przewidziano  wykonanie  nawierzchni  z  żywicy  epoksydowej  o  grubości 6 mm

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych:

Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich

Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska

Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.

1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy:

Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4.

Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót:

Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia:

Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników:

Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8

1.5.  Nazwy  i  kody wg  „Wspólnego słownika zamówień”:

| Lp. | element | kod | nazwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dział robót | 45 | Roboty budowlane |
| 2 | Grupa robót | 450 | Roboty budowlane |
| 3 | Klasa robót | 4500 | Roboty budowlane |
| 4 | Kategoria robót | 45000 | Roboty budowlane |
| 5 | Specyfikacja | 45233220 - 7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 6 | Nr SST wg katalogu robót | M-30.05.02.51 | Nawierzchnia chodników z żywicy epoksydowej |

1.6.Określenia podstawowe:

1.6.1. Określenia    podane   w   niniejszej   SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne" pkt 1.6  oraz:

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

- „Wytycznymi zlecania robót, usług i dostaw na drodze przetargu” ustalonych   przez    Generalnego   Dyrektora   Dróg     Publicznych Zarządzeniem nr 8 z dnia  21  września 1998 r.

- Katalogiem Robót mostowych” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r.

2.Materiał:

Materiał  stanowi  żywica  epoksydowa  posiadająca  aprobatę  techniczną  IBDiM. Jest  to  barwiona  żywica  epoksydowa  o  niskiej  lepkości  i  dużej  przyczepności  do  betonu  nie  zawierająca  rozpuszczalnika  i  zmiękczaczy, posiadająca  odporność  na  działanie  podwyższonej  temperatury  i  wykazująca  niezbędną  elastyczność  oraz  odporność  na  rozcieńczone kwasy, roztwory  soli,  paliwa  naftowe, smary  i  oleje  mineralne. Żywica  ta  nadaje  się  do  wykorzystania  jako  nawierzchnia  na  chodniki.

Żywica powinna  spełniać  następujące wymagania:

| Lp | Właściwość | Jedn. | Wymagana wartość | Metoda badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gęstość objętościowa | g/cm3 | 1.051.15 | PN-C-89085/03;1987 |
| 2 | Lepkość | mPas | 700900 | PN-C-89085/06;1986 |
| 3 | czas przydatności do użycia | min. | 30 | Procedura IBDiM |
| 4 | Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność powłoki do pod- łoża) | MPa | Rśr 2.0 Rmin 1.5 | PN-B-01814;1992 |
| 5 | Nasiąkliwość wagowa | % | 2 | Procedura IBDiM |
| 6 | Grub. w-wy powietrza, której opór dyfuzyjny jest równoważny oporowi dyfuzyjnemu powłoki dwutlenku węgla | m | SDCO2 50 | Procedura ITB |
| 7 | Stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie i soli (2% NaCl) | - | powłoka bez zmian | Procedura IBDiM |
| 8 | Wytrzymałość na odrywanie po badaniu mrozoodporności | MPa | Rśr 1.6 | PN-B-01814; 1992 |

Przygotowanie  żywicy polega  na  zmieszaniu  komponentów, zgodnie  z  instrukcją  podaną  przez  producenta. Komponenty  należy  mieszać  intensywnie  mieszadłem  szybkoobrotowym  (np.  wiertarka  z  mieszadłem), aż  do  uzyskania  jednorodnej  mieszaniny.

Po  zmieszaniu  zaleca  się  przelać  żywicę  do  innego  czystego  naczynia  i  ponownie  wymieszać.  Przygotowany  preparat  należy  rozkładać, zwracając  uwagę  na  proces  jej  utwardzania.  Szybkość  utwardzania  powłoki  żywicznej  kształtuje  się  na  ogół następująco:

-  w  temperaturze  + 23 o  C   -  po  24  godz.

-  w  temperaturze  +   8 o  C   -  po  3  dniach

Żywica  dostarczana  jest  przez  producenta  w   opakowaniach  szczelnych, w  naczyniach  metalowych  o  pojemności  uzgodnionej  z  odbiorcą. Na  opakowaniu  obowiązkowo  należy  podać  następujące  dane:

-  nazwę  i  adres  producenta

-  nazwę  wyrobu

-  oznaczenie  z  podaniem  kodu  SWW

-  datę  produkcji  i  partię  materiału

-  masę  netto  pojemnika

-  ogólne  zasady  stosowania

-  informację  o:  -występowaniu  szkodliwych  dla  zdrowia  substancji

- konieczności  stosowania  środków  osobistej  ochrony  dróg  oddechowych

śluzówki  i  skóry

- odczynach  alergicznych  preparatu

- o ochronie  dostępu  przed  dziećmi.

Żywicę należy  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych   puszkach  metalowych  spełniających  ogólnie obowiązujące  przepisy  dotyczące  przechowywania  materiałów  łatwopalnych. temperatura  otoczenia  nie  może  być  niższa  niż  +8 o C  i  długość  składowania  nie   może  przekroczyć  okresu  podanego przez  producenta. W  przypadku  wystąpienia  temperatury  niższej  przed  zastosowaniem  komponent obowiązkowo  podgrzać  na  łaźni  wodnej  do  + 60 o C.

3.Sprzęt:

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w OST,SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Dla wykonania mieszaniny konieczna jest mieszarka oraz naczynie do zmieszania  komponentów, jak  również  naczynie  do  przelania  uzyskanej  po  wymieszaniu  żywicy. Do  nakładania  żywicy  używać  futrzanych  wałków  z  krótkim  włosem

4.Transport:

Materiał należy przewozić transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. materiał   przewozić  z  zachowaniem  ogólnych  warunków  dotyczących  przewozu  towarów  łatwopalnych.

5.Wykonanie robót:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  "Wymagania ogólne". Roboty  prowadzić  mogą  jedynie  przeszkoleni  pracownicy  lub  mogą  być  wykonywane  pod  nadzorem  technicznym  Producenta, którego  uwagi  i  wskazówki  mają  być  bezwzględnie  przestrzegane. W  przeciwnym  wypadku  Inżynier  obowiązany  jest  wstrzymać  wykonywanie  robót.

5.1  Przygotowanie  podłoża:

Podłoże  powinno  spełniać  następujące  wymagania:

1. Wiek  betonu  min.  28  dni  od  chwili  wykonania  warstwy  profilowej. Wiek  ten  można

skrócić  w  przypadku  zgody  Inżyniera  oraz  uzyskania  min.  warunków  na  odrywanie  i

wilgotność   podłoża.

2. Minimalna  średnia  wytrzymałość  na  odrywanie  mierzona  metodą  PUL-OFF  nie

mniejsza  niż  1.5  N/mm2, przy  czym  żaden  pojedynczy  pomiar  nie powinien  być

mniejszy  1.0 N / mm2.

3. Wilgotność  podłoża  nie  większa  niż  4 % (bibuła  przyłożona  na  10 s  do  podłoża  nie

może  być  wilgotna)

4.  Podłoże  suche, czyste (wolne  od  kurzu, błota, olejów, zatłuszczeń ), słabego, luźno

związanego  z podłożem  mleczka   cementowego  oraz  drobnych  frakcji  kruszywa

5.  Posiadać  odpowiednią  szorstkość, a  lokalne  nierówności  nie  powinny  przekraczać

0.5 - 1.0 cm  i  nie  posiadać  ostrych  krawędzi. Krawędzie  pokrywane  żywicą  powinny

być  zaokrąglone.

6.  Bezpośrednio  przed  wykonaniem  nawierzchni  podłoże  starannie  odpylić przy  użyciu

odkurzacza  przemysłowego.

5.2.  Wykonanie  nawierzchni:

Nawierzchnię  wykonuje  się  poprzez  dwuetapowe  powlekania  podłoża  żywicą. W  etapie  pierwszym  przygotowane  podłoże  nasyca  się  żywicą, posypując  ją z  nadmiarem   piaskiem  kwarcowym  0.5 -  1.2  mm. Żywicę  należy  rozprowadzić  cienką  jednorodnej  grubości  warstwą  przy  pomocy  wałka  futrzanego. Po  stwardnieniu  niezwiązany  z  żywicą  piasek  należy  usunąć - czas  schnięcia  podano  w  pkt  2.

W  etapie  drugim  żywicę  rozprowadza  się  wałkiem, tak  aby  pokryła  ona  w  całości  warstwę  pierwszą, pokrytą  piaskiem. W  etapie  tym  nie  stosuje  się  posypywania  piaskiem, aż  do  uzyskania  chropowatej, pozbawionej  śliskości  nawierzchni.

5.3. Przepisy  BHP:

Żywica jest  preparatem  łatwopalnym, w  obecności  którego  nie  należy  używać  otwartego  ognia  i  zachować  dużą  ostrożność. Ze  względu  na  jego  szkodliwe  działanie  w  trakcie  pracy  stosować  środki  ochrony  osobistej  dla  osłonienia  dróg  oddechowych, skóry  i  śluzówki.

Narzędzia  czyścić rozpuszczalnikiem, którego  nie  wolno  wylewać  do  rzeki,  kanalizacji itp.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Kontrola jakości materiałów:

Wbudowywana  żywica  musi spełniać wymagania podane w p-cie 2 niniejszej SST i posiadać atest Producenta. Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w SST . „Wymagania ogólne”  pkt 6

6.2.Kontrola jakości wykonania:

Sprawdzeniu podlega:

1.  Sposób  przygotowania  żywicy

2.  Prawidłowość  przygotowania  podłoża  pod  nawierzchnię

3.  Prawidłowość  wykonania  nawierzchni

4.  Stosowanie  przepisów  BHP

Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości  prowadzenia  w/w  etapów  robót  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt  5.

7.Obmiar robót:

Jednostką obmiaru jest metr  kwadratowy wykonanej  nawierzchni  chodników  mostu. Obmiar polega na określeniu faktycznie zrealizowanego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości w Przebudowanych materiałów. Obmiar robót  obejmuje roboty objęte kontraktem oraz roboty dodatkowe, zaakceptowane przez Inżyniera w trakcie realizacji budowy.

8. Odbiór robót:

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są zgodne z wymaganiami  zawartymi w pkt 6  oraz  warunkami  materiałowymi, transportu, składowania  i  wykonania podanymi  w  pkt  2-5, a Wykonawca posiada atesty użytych materiałów.

Odbiorowi podlega także wizualna ocena  jakości  wykonanego  chodnika  oraz  stopnia  jej  szorstkości  pod  względem  bezpieczeństwa  ruchu  pieszego  na  obiekcie.  Ogólne zasady odbioru podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 8.

Wykonawca powinien uzyskać od Inżyniera wpis do dziennika budowy potwierdzający odbiór robót objętych niniejszą SST.

9.Podstawa płatności:

Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inżyniera. Ogólne zasady płatności zawiera  SST "Wymagania ogólne" pkt 9.

Cena jednostkowa uwzględnia:

- zakup i transport materiałów oraz dostarczenie niezbędnych  czynników produkcji.

- wykonanie nawierzchni  z  żywicy

- wykonanie gruntowania  i  nawierzchni  chodników

10. Przepisy związane.